# Technický list

# KEMABAND

Systém těsnících pásků a manžet pro těsnění problematických míst v koupelnách, na terasách, ve sklepech apod.

#### 1) KEMABAND 12

#### VLASTNOSTI

Elastometrická trvale pružná těsnící páska šířky 120 mm s polyesterovou tkaninou a střední roztažitelnou zónou. Páska je vodotěsná, pružná i při níských teplotách, je odolná vůči kyselinám, zásadám i solím.

#### POUŽITÍ

KEMABAND 12 se používá v kombinaci se systémem vodotěsných izolací HIDROSTOP k těsnění dilatačních spár, a styků konstrukcí při izolacích koupelen, bazénů, sklepů, teras, balkónů apod.

| Celková šířka | 120 mm |
| --- | --- |
| Šířka střední pružné zóny | 70 mm |
| Hmotnost | 44 g/m |
| Tloušťka | 0,67 mm |
| Barva | žlutá |
| Balení | role 10 m |

#### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

| Tlak při protržení | 0,7 bar |
| --- | --- |
| Tlak při protržení UV | 0,6 bar |
|  | PODÉLNĚ | PŘÍČNĚ |
| Pevnost v tahu | 26 N/15mm | 14 N/15mm |
| Roztažení při přetržení | 290% | 180% |
| Síla pro příčné roztažení o 25% | 0,5 N/mm |
| Síla pro příčné roztažení o 50% | 0,6 N/mm |
| „Schälltest“ | 0,3 N/10mm |
| Odolnost vůči UV záření 200 h, 254-360 nm, ISO105 | Odolný (4-5) |
| Rozsah teplot použitelnosti | -130 oC ~ +140 oC |

#### CHEMICKÁ ODOLNOST

Tlak při protržení po 7 denním působení následujících médií při pokojové teplotě.

| Kyselina solná 3% | 0,6 bar |
| --- | --- |
| Kyselina sírová 35% | 0,6 bar |
| Kyselina citronová 100 g/l | 0,6 bar |
| Kyselina mléčná 5% | 0,6 bar |
| Draselný louh 20% | 0,6 bar |
| Chlorid sodný | 0,6 bar |
| Mořská voda (20 g mořské soli / l) | 0,6 bar |

#### 2) KEMABAND 24

#### VLASTNOSTI

Elastometrická trvale pružná těsnící páska šířky 240 mm s polyesterovou tkaninou a střední roztažitelnou zónou. Páska je vodotěsná, pružná i při níských teplotách, je odolná vůči kyselinám, zásadám i solím.

#### POUŽITÍ

KEMABAND 12 se používá v kombinaci se systémem vodotěsných izolací HIDROSTOP k těsnění dilatačních spár, a styků konstrukcí při izolacích koupelen, bazénů, sklepů, teras, balkónů apod.

| Celková šířka | 240 mm |
| --- | --- |
| Šířka střední pružné zóny | 140 mm |
| Hmotnost | 180 g/m |
| Tloušťka | 1,27 mm |
| Barva | žlutá |
| Balení | role 6 m |

#### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

| Tlak při protržení | 5 bar |
| --- | --- |
| Roztažení při přetržení | 139% |
| Síla pro příčné roztažení o 25% | 2,2 N/mm |
| Síla pro příčné roztažení o 50% | 2,7 N/mm |
| „Schälltest“ | 12,73 N/10mm |
| Odolnost vůči UV záření 200 h, 254-360 nm, ISO105 | Odolný (3-4) |
| Rozsah teplot použitelnosti | -30 oC ~ +90 oC |

#### CHEMICKÁ ODOLNOST

Tlak při protržení po 7 denním působení následujících médií při pokojové teplotě.

| Kyselina solná 3% | 5,1 bar |
| --- | --- |
| Kyselina sírová 35% | 5,0 bar |
| Kyselina citronová 100 g/l | 4,6 bar |
| Kyselina mléčná 5% | 5,2 bar |
| Draselný louh 20% | 4,7 bar |
| Chlorid sodný | 5,3 bar |
| Mořská voda (20 g mořské soli / l) | 4,7 bar |

#### 4) KEMABAND X – vnější úhelník

#### VLASTNOSTI

Elastometrická trvale pružná těsnící páska šířky 120 mm s polyesterovou tkaninou a střední roztažitelnou zónou upravená do tvaru vnějšího rohu. Použití a ostatní vlastnosti jsou shodné s páskou KEMABAND 12

#### 3) KEMABAND Y – vnitřní úhelník

#### VLASTNOSTI

Elastometrická trvale pružná těsnící páska šířky 120 mm s polyesterovou tkaninou a střední roztažitelnou zónou upravená do tvaru vnitřního rohu. Použití a ostatní vlastnosti jsou shodné s páskou KEMABAND 12

#### 4) KEMABAND M 12

#### VLASTNOSTI

Stěnová manžeta pro těsnění odpadů a trubních protupů. Potažená speciálními elastomery. Manžeta je vodotěsná, pružná i při níských teplotách, je odolná vůči kyselinám, zásadám i solím.

| Šířka | 120 mm |
| --- | --- |
| Délka | 120 mm |
| Tloušťka | 0,7 mm |
| Hmotnost | 53 g/m |
| Barva | žlutá |
| Balení | krabice 10 ks |

#### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

| Tlak při protržení | 2,6 bar |
| --- | --- |
| Roztažení při přetržení | 295% |
| Síla pro příčné roztažení o 25% | 0,89 N/mm |
| Síla pro příčné roztažení o 50% | 1,02 N/mm |
| „Schälltest“ | 1,36 N/10mm |
| Odolnost vůči UV záření 200 h, 254-360 nm, ISO105 | Odolný (3-4) |
| Rozsah teplot použitelnosti | -30 oC ~ +90 oC |

#### CHEMICKÁ ODOLNOST

Tlak při protržení po 7 denním působení následujících médií při pokojové teplotě.

| Kyselina solná 3% | 2,0 bar |
| --- | --- |
| Kyselina sírová 35% | 2,0 bar |
| Kyselina citronová 100 g/l | 2,0 bar |
| Kyselina mléčná 5% | 2,0 bar |
| Draselný louh 20% | 1,9 bar |
| Chlorid sodný | 2,0 bar |
| Mořská voda (20 g mořské soli / l) | 2,0 bar |

#### 4) KEMABAND M 42

#### VLASTNOSTI

Podlahová manžeta pro těsnění odpadů a trubních protupů. Potažená speciálními elastomery. Manžeta je vodotěsná, pružná i při níských teplotách, je odolná vůči kyselinám, zásadám i solím.

| Šířka | 420 mm |
| --- | --- |
| Délka | 420 mm |
| Tloušťka | 0,7 mm |
| Hmotnost | 477 g/m |
| Barva | žlutá |
| Balení | krabice 10 ks |

Fyzikální vlastnosti a chemická odolnost je shodná s manžetou KEMABAND M 12.

#### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle).

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika