# Technický list

# KEMAMENT FM

Bezchloridový naftalenový superplastifikátor pro výrobu čerpaných betonů a betonů s vysokými počátečními tvrdostmi, pohledových betonů.

#### VLASTNOSTI

KEMAMENT FM je tekutý superplastifikátor do betonů a malt.

- bezchloridový, neškodný pro armatury

- účinný i při malých dávkách

- výrazně zvyšuje plasticitu betonu bez zvýšení segregace

- lepší zpracovatelnost betonové směsi

- uzavřený povrch betonu

- zvýšená počáteční tvrdost betonu (srovnatelné hodnoty tvrdostí po prvním a třetím dni)

- kratší doba tuhnutí – kratší doba bednění

- snížení potřeby energie při ohřívání betonu

- zvýšení vodonepropustnosti betonu

- zvýšení odolnosti betonu proti obrusu a chemikáliím

- lepší přilnavost nového betonu na starý

- zmenšení odskoku při torkretování

#### POUŽITÍ

KEMAMENT FM se používá k výrobě normálně plastifikovaných betonů, čerpaných betonů a betonů, při jejichž aplikaci se nepožaduje dodatečné zhušťování vibrováním. Další příklady použití:

- betonové prefabrikáty

- vysoce kvalitní pohledový beton

- pro výrobu předpjatých betonů

- pro výrobu čerpaných betonů

- transportní beton

- čerpané betonové směsi

- beton pro dopravní stavby a mosty

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

| Doporučené dávkování | 0,2 – 2,5% vztaženo na hmotnost cementu |
| --- | --- |
| Maximální dávkování | 2,5% vztaženo na hmotnost cementu |
| Teplotní odolnost | max. +85 oC |
| Teplota při zpracování | min. 3 oC |
| Vzhled | tmavě hnědá tekutina |
| Hustota | 1,14 (0,03 g/cm3 |
| pH | 12,5 (0,5 |
| Obsah chloridů | neobsahuje chloridy |
| Rozpustnost | rozpustný ve vodě |
| Skladování | chránit před mrazem |
| Doba použitelnosti | při řádném skladování v dobře uzavřených obalech min. 2 roky |
| Balení | 1000 l kontejnery, sudy 50 kg, kanystry 10 kg |

#### PŮSOBENÍ

Vysoce účinný i při nízkých dávkách. Výborně účinkuje v betonových směsích, které mají nízký obsah jemné frakce. Zabezpečuje homogenitu velmi plastifikované betonové směsi při kratší době míchání.

#### DÁVKOVÁNÍ

0,2 – 0,25 % KEMAMENT FM vztaženo na hmotnost cementu.

KEMAMENT FM dodáváme se záměsovou vodou nebo dodatečně během míchání do směsi. Doporučuje se dávkovat pomocí dávkovacích čerpadel. Optimální dávkování  KEMAMENT FM nutno stanovit po předběžné analýze konkrétní betonové směsi.

#### UPOZORNĚNÍ!

KEMAMENT FM je kombinovatelný s většinou produktů na trhu. KEMAMENT FM je však třeba dávkovat odděleně. Předchozí zkoušky jsou případě použití více aditiv nezbytné.

#### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika