# Technický list

# KEMACURE EKO

Tekutý prostředek na ochranu čerstvého betonu

#### VLASTNOSTI

KEMACURE EKO je tekutý prostředek na bázi polymerů určený pro ochranu čerstvého betonu.

- zabraňuje rychlému vysušování povrchu čerstvého betonu

- nízké náklady při aplikaci postřikem

- nanáší se na čerstvé betony a cementové potěry

- neobsahuje rozpouštědla ani vosky

KEMACURE EKO chrání čerstvý  beton nebo potěr před příliš rychlým vysušováním vody, potřebné pro hydrataci cementu. Nahrazuje obvyklé metody ochrany čerstvě odbedněných betonových povrchů.  Zabraňuje vytváření mikrotrhlin na povrchu betonů a potěrů.

#### POUŽITÍ

KEMACURE EKO je hotový přípravek, který se před aplikací neředí vodou. Na beton nebo potěr, který hodláme chránit, naneseme postřikem stejnoměrný tenký film  KEMACURE EKO.  Pro aplikaci jsou vhodné všechny druhy ručních rozprašovačů s vhodnou tryskou pro vytvoření stejnoměrného a hospodárného nánosu. KEMACURE EKO před upotřebením dobře promícháme. Aplikujeme na čerstvý betonový povrch po odbednění, nebo na vodorovné betonové plochy mírně zatuhlé,ale ještě vlhké. Vytvořený film musí být souvislý. Tento film nezmenšuje přilnavost dalších potěrů či nátěrů ani stavebních lepidel.

#### NÁZEV ODSTAVCE

| Vzhled | mléčně bílá tekutina |
| --- | --- |
| Hustota | 1 g/cm3 (při 20 oC) |
| pH | 7,5 - 8,5 |
| Rozpustnost | dobře rozpustný ve vodě |
| Čistidlo | voda |
| Odolnost proti dešti | po zaschnutí |
| Aplikační teplota | +5 - +30 oC |
| Spotřeba | cca 200 g/m2 |
| Skladování | v dobře uzavřených obalech |
| Doba použitelnosti | při správném skladování min. 1 rok |
| Balení | sudy 215 kg, PE kanystry 30 kg |

#### UPOZORNĚNÍ

Extrémní povětrnostní podmínky nebo zvláštní způsoby betonování vyžadují kromě nánosu  KEMACURE EKO ještě dodatečnou ochranu před vysušením. KEMACURE EKO se nesmí užívat jako přímý dodatek do betonové směsi!

#### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika