# Technický list

# BÍLÝ STAVEBNÍ PÍSEK

Bílý jemný kvarcitový písek zrnitosti 0-1 mm

#### VLASTNOSTI

BÍLÝ STAVEBNÍ PÍSEK je jemný kvarcitový přírodní písek, při jehož separaci a praní je použito nejmodernějších technologií.

- přírodní kvarcitový písek

- praný, zbavený organických nečistot

- pravidelná zrnitost

- výborné mechanické vlastnosti

- baleno v PE pytlích 25 a 40 kg, je možné dohodnout jiný způsob balení (big-bag)

#### POUŽITÍ

BÍLÝ STAVEBNÍ PÍSEK se používá k přípravě jemných omítek a k finální úpravě vnitřních i vnějších povrchů.

#### FYZIKÁLNĚ – MINERALOGICKÉ VLASTNOSTI

| Zrnitost | 0 – 1 mm |
| --- | --- |
| Tvrdost | 7 |
| Úbytek žíháním | < 0,2% |
| Objemová hmotnost - v přirozeném uložení | 1530 kg/m2 1100 kg/m2 |
| Měrná hmotnost | 2636 kg/m2 |
| Vlhkost | <4% |

#### CHEMICKÁ ANALÝZA

| SiO2 | > 99 % |
| --- | --- |
| Fe2O3 | 0,094 % |
| Al2O3 | 0,185 % |
| TiO2 | 0,007 % |
| CaO | 0,011 % |
| MgO | 0,008 % |
| P2O5 | 0,002 % |
| K2O | 0,035 % |

#### KŘIVKA ZRNITOSTI

| PRŮMĚR OKA SÍTA (mm) (odprtina sita) | NADSÍTNÉ (%) (ostanek na situ) | PODSÍTNÉ (%) (presevek skozi sito) |
| --- | --- | --- |
| 1,4 | 0,0 | 100,0 |
| 1,18 | 0,3 | 99,7 |
| 1 | 1,14 | 98,56 |
| 0,9 | 1,73 | 96,83 |
| 0,8 | 3,44 | 93,39 |
| 0,5 | 19,33 | 74,06 |
| 0,4 | 11,00 | 63,06 |
| 0,315 | 9,83 | 53,23 |
| 0,2 | 17,53 | 35,7 |
| 0,1 | 23,32 | 12,38 |
| <0,1 | 12,38 | 0,0 |

#### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika